| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-2 MaP-3 MaP-6 MaP-7 MaP-8 MaP-9 MaP-10 MaP-11 MaP-12 MaP-14 MaP-16 MaP-18 MaP-22 MaP-23 MaP-24 MaP-25 MaP-26 MaP-27 MaP-28 MaP-29 MaP-30 MaP-33 MaP-34 MaP-35 MaP-36 MaP-37 MaP-38 MaP-39 MaP-40 MaP-41 MaP-42 MaP-43 MaP-44 MaP-45 MaP-52 MaP-55 MaP-56 MaP-58 MaP-60 MaP-63 MaP-64 MaP-65 MaP-67 MaP-71 MaP-72 MaP-74 MaP-78 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand 2.Lage |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-5 MaP-13 MaP-15 MaP-17 MaP-19 MaP-20 MaP-47 MaP-49 MaP-50 MaP-59 MaP-61 MaP-70 MaP-77 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-5 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-32 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Verputz Wand |  | MaP-75 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-46 MaP-48 MaP-51 MaP-53 MaP-54 MaP-57 MaP-62 MaP-66 MaP-68 MaP-69 MaP-73 MaP-76 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Staubstempel Wand |  | MaP-79 MaP-80 MaP-81 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |