| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 | Quantität: 4 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-6 | Quantität: 23 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Teppichkleber Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Verputz Wand |  | MaP-3 MaP-7 MaP-9 MaP-11 | Quantität: 15 m² Aussagesicherheit: 99,915 % Risikomenge: 0.01 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Faserzement Formteil |  | VB-1 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-6 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-8 | Quantität: 11 Stück | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Verputz Decke |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Grundputz Wand |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-5 | Quantität: 1,5 m² | Asbest: Widerlegt |