| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 MaP-5 MaP-14 | Quantität: 3 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-6 | Quantität: 28 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Verputz Wand |  | MaP-3 MaP-7 MaP-10 MaP-13 MaP-21 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Verputz Decke |  | MaP-4 MaP-8 MaP-11 MaP-15 | Quantität: 3 m² Aussagesicherheit: 99,968 % Risikomenge: 0.00 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Teppichkleber Boden |  | MaP-9 MaP-12 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Korkdämmung Aussenisolation |  | MaP-17 | Quantität: | PAK: Widerlegt |
| VM-8 | Lap/ Faserzement Elektrokasten |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | LAP Brandschutz |  | VB-3 | Quantität: 6 Stück | Asbest: Ungeklärt |
| VM-10 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-18 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | sämtliche Holzbauteile Konstruktions-und Verkleidungsholz |  | VB-1 | Quantität: | Holzschutzmittel : Ungeklärt |