| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-1 MaP-5 | Quantität: 22 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-2 MaP-3 | Quantität: 6 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Verputz Wand |  | MaP-4 MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | LAP Herd |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-5 | Teppichkleber Boden |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Fensterkitt |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |