| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Putz Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putz Wand / Decke |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Putz Wand |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Putz Wand / Decke |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Putz Wand |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Putz Decke |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Plattenkleber Wand |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Putz Decke |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Faserzement Fallrohr |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Flachdichtung Öltank |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-14 | Putz Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Putz Wand |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | Putz Wand |  | VB-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Putz Wand |  | VB-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-18 | Faserzement Wand |  | MaP-9 | Quantität: 40 m² Aussagesicherheit: 81,799 % Risikomenge: 5.82 m² | Asbest: Bestätigt |