| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Teppichkleber Boden |  | MaP-1 MaP-2 | Quantität: 50 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-6 MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-4 MaP-5 MaP-8 | Quantität: 13 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Putze Wand |  | MaP-9 | Quantität: 20 m² Aussagesicherheit: 82,55 % Risikomenge: 2.79 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-3 | Quantität: 23 m² | Asbest: Bestätigt |