| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-1 MaP-4 MaP-8 MaP-12 MaP-16 MaP-19 MaP-22 MaP-25 MaP-27 MaP-30 MaP-32 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Putz Decke |  | MaP-3 MaP-9 MaP-13 MaP-17 MaP-20 MaP-23 MaP-26 MaP-28 MaP-31 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Plattenkleber Wand |  | MaP-5 MaP-11 MaP-15 MaP-21 MaP-24 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Plattenkleber Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Putz Decke |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Klebstoffe Boden |  | MaP-7 MaP-14 MaP-18 MaP-29 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-8 | Cushio Vinyl Boden |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  | MaP-33 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Faserzement Fallrohr |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |