| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Dach |  | MaP-1 | Quantität: 400 m² Aussagesicherheit: 80,567 % Risikomenge: 62.19 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Faserzement Dach |  | MaP-2 | Quantität: 300 m² Aussagesicherheit: 80,655 % Risikomenge: 46.43 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | LAP Elektrolampe |  | MaP-3 | Quantität: 5 Stück | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-4 | Quantität: 5 Stück | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Putze Wand |  | MaP-5 MaP-16 MaP-27 | Quantität: 92 m² Aussagesicherheit: 99,334 % Risikomenge: 0.49 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Putze Wand |  | MaP-6 MaP-12 MaP-22 | Quantität: 110 m² Aussagesicherheit: 99,323 % Risikomenge: 0.60 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Faserzement Fallrohr |  | VB-1 | Quantität: 10 m Aussagesicherheit: -0 % Risikomenge: 8.00 m | Asbest: Hinweise beachten |
| VM-8 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-7 MaP-8 MaP-10 MaP-14 MaP-18 MaP-24 | Quantität: 76 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-9 MaP-11 MaP-15 | Quantität: 73 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Oelofen FZ |  | VB-2 | Quantität: 1 Stück | Asbest: Hinweise beachten |
| VM-11 | Putze Decke |  | MaP-13 MaP-17 MaP-23 | Quantität: 37 m² Aussagesicherheit: 99,404 % Risikomenge: 0.18 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-19 MaP-25 | Quantität: 30 m² Aussagesicherheit: 85,409 % Risikomenge: 2.63 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Faserzement Kachelofen |  | VB-3 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Hinweise beachten |
| VM-14 | Faserzement Elektroofen |  | VB-4 | Quantität: 7 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 5.60 Stück | Asbest: Hinweise beachten |
| VM-15 | Teppichkleber Teppich |  | MaP-21 | Quantität: 40 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 | Klebstoffe Sockelleiste |  | MaP-26 | Quantität: 12 m | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-17 | LAP Sicherungskasten |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-18 | KMF Unterdach |  | VB-6 | Quantität: 30 m² | KMF: Nicht eingestuft |
| VM-19 | LAP Türaufdoppelung |  | MaP-28 | Quantität: 2 m | Asbest: Nicht eingestuft |