| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Hobyraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Waschküche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | Gang / Treppenhaus UG -OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-1 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-1 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-1 | Fassade EG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-2 | Hobyraum UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Waschküche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Gang / Treppenhaus UG -OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-2 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-3 | Gang / Treppenhaus EG- UG Sockel | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-4 | Heizraum UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Garage UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Gang / Treppenhaus EG- UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-4 | Balkon OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-4 | Balkon EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-4 | Terrasse EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-5 | Hobyraum UG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Gang UG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Waschküche EG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-6 | Heizraum UG Rohreinführung | Rohreinführung | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 | Garage UG Decke | Decke | Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-10 | Estrich DG Wand | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-10 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-12 | Heizraum UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |