| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Glasstein Fenster |  | MaP-1 | Quantität: 18 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Putze Wand |  | MaP-2 | Quantität: 35 m² Aussagesicherheit: 81,924 % Risikomenge: 5.06 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-3 | Quantität: 45 m | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-4 | Quantität: 60 m² Aussagesicherheit: 61,272 % Risikomenge: 13.94 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Putze Wand |  | MaP-5 | Quantität: 43 m² Aussagesicherheit: 81,735 % Risikomenge: 6.28 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Bodenanstrich Boden |  | MaP-6 | Quantität: 20 m² | PCB: Bestätigt |
| VM-7 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-7 | Quantität: 10 Stück | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Putze Wand |  | MaP-8 | Quantität: 25 m² Aussagesicherheit: 82,279 % Risikomenge: 3.54 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-11 | Quantität: 10 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Fallrohr FZ Rohr |  | VB-1 | Quantität: 1 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-12 | KMF Boden |  | VB-3 | Quantität: | KMF: Hinweise beachten |
| VM-13 | Putze Wand |  | MaP-12 | Quantität: 35 m² Aussagesicherheit: 81,924 % Risikomenge: 5.06 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Blumenkiste Trog |  | VB-4 | Quantität: 10 Stück | Asbest: Hinweise beachten |
| VM-15 | Faserzement Unterdach |  | MaP-10 | Quantität: 50 m² Aussagesicherheit: 81,608 % Risikomenge: 7.36 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-16 | FZ Platten Elektroheizung |  | VB-2 | Quantität: 2 Stück | Asbest: Hinweise beachten |