| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Plattenkleber Boden |  | MaP-4 MaP-6 MaP-10 MaP-13 MaP-17 MaP-30 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Plattenkleber Wand |  | MaP-3 MaP-7 MaP-9 MaP-18 MaP-28 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-1 MaP-5 MaP-12 MaP-16 MaP-20 MaP-22 MaP-25 MaP-26 MaP-29 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Putz Decke |  | MaP-2 MaP-8 MaP-11 MaP-27 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Klebstoffe Boden |  | MaP-14 MaP-15 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  | MaP-21 MaP-23 | Quantität: | PCB: Nicht eingestuft |
| VM-7 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-8 | LAP Cheminée |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-9 | LAP Elektrotableau |  | VB-2 VB-4 | Quantität: 2 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Faserzement Türblatt |  | VB-3 VB-6 | Quantität: 2 m² Aussagesicherheit: -0 % Risikomenge: 1.60 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | Faserzement Lavabo |  | VB-5 VB-8 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-12 | Leichtbauelemente Decke |  | MaP-24 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Plattenkleber Wand |  | VB-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |