| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | LAP Decke |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Schnur Brandschutz |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  | MaP-9 | Quantität: | PCB: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Faserzement |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | Faserzement Dach |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | bituminöser Kleber Bodenbeläge |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |