| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-1 MaP-11 MaP-13 MaP-16 MaP-19 MaP-21 MaP-23 MaP-27 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Putz Decke |  | MaP-2 MaP-12 MaP-14 MaP-20 MaP-22 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Plattenkleber Wand |  | MaP-9 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Plattenkleber Boden |  | MaP-5 MaP-7 MaP-8 MaP-17 MaP-24 MaP-25 MaP-26 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Cushio Vinyl Boden |  | MaP-4 MaP-10 | Quantität: 35 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-6 | Asbestschnüre Rohreinführung |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Kleber Decke |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Asbestschnüre Cheminée |  | MaP-18 | Quantität: 2 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | Faserzement Cheminée |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-10 | Faserzement Unterdach |  | VB-4 VB-5 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-12 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-1 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | Klebstoffe Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |