| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Verputz Wand |  | MaP-3 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Teppichkleber Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Korkdämmung Aussenwand |  | MaP-6 | Quantität: | PAK: Widerlegt |
| VM-6 | sämtlicher Einbau nach 1990 |  | VB-1 | Quantität: | Divers: Widerlegt |
| VM-7 | Verputz Wand |  | MaP-5 MaP-9 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-8 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Deckputz Wand |  | MaP-13 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Grundputz Wand |  | MaP-14 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |