| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | behandeltes Holz Konstruktions-und Verkleidungsholz |  | VB-1 | Quantität: | Holzschutzmittel : Ungeklärt |
| VM-2 | LAP lose |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Teppichkleber Boden |  | MaP-1 MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fensterkitt einglasige Fenster |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Verputz Kamin |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Verputz Wand |  | MaP-5 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Verputz Decke |  | MaP-6 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | nicht untersucht |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-10 | Fensterkitt zweifach verglaste Fenster |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Fliesenkleber Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | LAP Elektrospeicheröfen |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-13 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |