| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | behandeltes Holz Konstruktions-und Verkleidungsholz |  | VB-1 | Quantität: | Holzschutzmittel : Ungeklärt |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Verputz Wand |  | MaP-3 MaP-4 MaP-6 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | (elastische) Bodenbeläge obere Lage |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | (elastische) Bodenbeläge untere Lage |  | MaP-8 MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-9 | Rohrummantelung Kamin |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Lap / Faserzement Elektrokasten |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | LAP / Faserzement Brandschutztüre |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | LAP |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Fensterkitt alte Fenster |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Dachpappe Dichtung |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |