| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-10 MaP-12 MaP-15 MaP-21 MaP-23 MaP-28 MaP-30 MaP-33 MaP-38 MaP-39 MaP-43 MaP-47 MaP-48 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Putz Decke |  | MaP-2 MaP-11 MaP-14 MaP-20 MaP-22 MaP-27 MaP-46 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Plattenkleber Wand |  | MaP-1 MaP-3 MaP-4 MaP-9 MaP-24 MaP-26 MaP-29 MaP-31 MaP-32 MaP-36 MaP-45 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Plattenkleber Boden |  | MaP-5 MaP-7 MaP-13 MaP-18 MaP-19 MaP-25 MaP-35 MaP-41 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  |  | Quantität: | PCB: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Klebstoffe Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-8 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-9 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-10 | Asbestschnüre Cheminée |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | Flachdichtung Heizung |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-12 | Cushio Vinyl Boden |  | MaP-16 MaP-17 MaP-34 MaP-37 MaP-40 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | LAP Elektrotableau |  | VB-3 VB-4 | Quantität: 2 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-14 | Faserzement Unterdach |  | VB-5 | Quantität: 80 m² Aussagesicherheit: -0 % Risikomenge: 64.00 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-15 | Plsttenkleber Boden / Wand |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | Faserzement Fallrohr |  | VB-7 | Quantität: 30 m Aussagesicherheit: -0 % Risikomenge: 24.00 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-17 | Faserzement Wand |  | MaP-49 | Quantität: 30 m² Aussagesicherheit: 82,079 % Risikomenge: 4.30 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-18 | Plattenkleber Wand |  | MaP-8 | Quantität: 4 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-19 | Plattenkleber Wand |  | MaP-42 | Quantität: 18 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-20 | Plattenkleber Wand |  | MaP-44 | Quantität: 6 m² | Asbest: Bestätigt |