| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-3 MaP-5 MaP-11 MaP-13 MaP-15 MaP-16 MaP-19 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Verputz Decke |  | MaP-2 MaP-4 MaP-6 MaP-12 MaP-14 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fliesenkleber Sockel |  |  | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Fliesenkleber Wand |  |  | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-7 | Fenster Kitt Fenster |  |  | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-8 | Holzzement Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-9 | Kork Isolation Decke/Wand |  |  | Quantität: | PAK: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Faserzement Decke |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Faserzement Fallrohr |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Fliesenkleber Boden/Wand |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Verputz Wand |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Klebstoffe Boden |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Verputz Decke |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | Klebstoffe Boden |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Putz / Fliesenkleber Boden/Decke/Wand |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-18 | Putz Decke / Wand |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-19 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |