| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Decke | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad / Dusche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Bad / Dusche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Bad / Dusche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Alle Schlafzimmer / Gang / Treppenhaus / Wohnzimmer OG /EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Balkon OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Gang / Treppenhaus OG / EG / UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Gang / Treppenhaus OG / EG / UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-12 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-13 | WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-14 | Gang / Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-15 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-16 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-17 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-18 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-19 | Wohnzimmer EG Cheminée | Wand / Decke | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-20 | Wohnzimmer EG Cheminée | Boden | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-21 | Treppenhaus / Waschküche / Werkstatt / Heizraum UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-22 | Waschküche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-23 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-24 | Keller UG Wand / Decke | Wand / Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-25 | Heizraum UG Boiler | Bolier | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-26 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |