| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Decke |  | MaP-1 | Quantität: 90 m² Aussagesicherheit: 81,197 % Risikomenge: 13.54 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Plattenkleber Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Plattenkleber Wand |  | MaP-3 | Quantität: 55 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Putz Decke |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Klebstoffe Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Putz Wand |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Putz Decke |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Plattenkleber Boden |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Putz Wand |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Putz Decke |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Plattenkleber Wand |  | MaP-11 | Quantität: 11 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-12 | Plattenkleber Boden |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Putz Decke |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Plattenkleber Boden |  | MaP-14 | Quantität: 26 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-15 | Plattenkleber Wand |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | Putz Decke |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Plattenkleber Wand |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-18 | Putz Decke |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-19 | Plattenkleber Wand / Decke |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-20 | Asbestschnüre Boden |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-21 | Plattenkleber Boden |  | MaP-21 | Quantität: 49 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-22 | Plattenkleber Wand |  | MaP-22 | Quantität: 9 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-23 | Putz Wand |  | MaP-23 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-24 | Putz Wand / Decke |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-25 | Flachdichtung Bolier |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-26 | Putz Wand |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |