| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Dach |  |  | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-15 MaP-18 MaP-19 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Verputz Decke |  | MaP-2 MaP-7 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Klebstoffe Boden |  | MaP-3 MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Verputz Wand |  | MaP-4 MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Verputz Decke |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Faserzement Unterdach |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-6 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-10 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Verputz Wand |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  | MaP-17 | Quantität: | PCB: Bestätigt |
| VM-12 | Putze Decke |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |