| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-4 MaP-9 MaP-12 MaP-15 MaP-20 MaP-23 MaP-24 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Putz Decke |  | MaP-2 MaP-3 MaP-10 MaP-11 MaP-14 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Plattenkleber Wand |  | MaP-7 MaP-8 MaP-16 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Plattenkleber Boden |  | MaP-5 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Faserzement Wand |  | VB-3 | Quantität: 2 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 1.60 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-6 | Faserzement Eletrotableau |  | VB-2 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Faserzement Fallrohr |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | technisches Textil Rohrummantellung |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-6 MaP-13 MaP-21 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-4 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | Schlacke Boden |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Putz Decke |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |