| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 MaP-6 MaP-8 MaP-11 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Faserzement Lüftungsrohr |  | VB-1 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Faserzement Heizofen |  | VB-2 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Ungeklärt |
| VM-4 | Fenster Kitt Fenster |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Verputz Wand |  | MaP-3 MaP-5 MaP-9 MaP-10 MaP-13 MaP-14 MaP-15 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Verputz Decke |  | VB-3 VB-5 VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-4 MaP-7 MaP-12 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Asbest Schnur Cheminée |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Verputz Decke |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Klebstoffe Boden | Parkettboden nach 1990 erstellt | VB-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Faserzement Fallrohr |  | VB-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |