| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | Keller Abteil UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | Treppenhaus UG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-1 | Gang OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-1 | Küche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer DG Chemineé | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-1 | Fassade EG/DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-1 | Sockel EG Sockel | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-2 | Gang OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-3 | WC / Dusche EG /OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | Küche DG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-4 | WC / Dusche EG /OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Küche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-6 | gesamter Keller UG Türblatt | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-7 | gesamter Keller UG Boden | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-3 |  |
| VM-8 | gesamte Wohnung EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-8 | gesamte Wohnung OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer DG Chemineé | Chemineé | Asbestschnur |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-10 | Garage EG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-10 | Gartenhaus EG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-11 | Garage EG Wand / Decke | Wand / Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-12 | Heizraum UG Heizung | Heizung | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-13 | Küche EG Wand / Boden | Boden/ Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |