| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-2 MaP-4 MaP-5 MaP-8 MaP-9 MaP-11 MaP-13 MaP-16 MaP-19 MaP-22 MaP-24 MaP-25 MaP-26 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Putz Decke |  | MaP-12 MaP-14 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Plattenkleber Wand |  | MaP-6 MaP-18 MaP-21 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Plattenkleber Boden |  | MaP-7 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Faserzement Dach |  |  | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-6 | Faserzement Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  | MaP-3 | Quantität: | PCB: Widerlegt |
| VM-8 | Klebstoffe Boden |  | MaP-10 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Asbestschnur Chemineé |  | MaP-23 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Faserzement Dach |  | MaP-27 MaP-29 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | Faserzement Wand / Dach |  | MaP-28 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-12 | Flachdichtung Heizung |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-13 | Plattenkleber Boden/ Wand |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |