| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-2 | Kamin Warmluft Offen UG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Nebenraum EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | Sockel EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Keller UG Decke/ Wand/ Boden | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | VB-11 |  |
| VM-4 | Reduit EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Küche/WC EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Unterdach DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-7 | Ganzes Haus UG-DG Fenster | Fenster | Fenster Kitt |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-9 | Kamin Warmluft Offen DG Wand | Kamin Warmluft Offen | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-10 | Schlafzimmer OG Wand/ Decke/ Boden | Wand/ Decke/ Boden | Verputz |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-11 | Badezimmer OG Wand/ Decke/ Boden | Wand/ Decke/ Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-12 | Reduit EG LAP | Elektrotableau | Asbest Karton |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-13 | Reduit EG Elektrotableau Kasten-Verkleidung | Elektrotableau Kasten-Verkleidung | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-14 | WC EG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-15 | Küche/ Nebenraum EG Wand/ Decke | Wand/ Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-16 | Wohnzimmer EG Decke/ Wand/ Boden | Decke/ Wand/ Boden | Verputz |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-17 | Wohnzimmer EG Warmluft Offen | Warmluft Offen | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-10 |  |
| VM-18 | Dach DG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-12 |  |