| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Decke |  |  | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-7 MaP-8 VB-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  |  | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-3 MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Klebstoffe Teppich |  |  | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Fenster Kitt Fenster |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Faserzement Kamin Warmluft Offen |  | VB-2 | Quantität: 4 m Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 3.20 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Verputz Wand/ Decke/ Boden |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Fliesenkleber Wand/ Decke/ Boden |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Asbest Karton Elektrotableau |  | VB-5 | Quantität: 1 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | LAP Elektrotableau Kasten-Verkleidung |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Faserzement Fallrohr |  | VB-7 | Quantität: 20 m Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 16.00 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-15 | Faserzement Wand/ Decke |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-16 | Verputz Decke/ Wand/ Boden |  | VB-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Faserzement Warmluft Offen |  | VB-10 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-18 | Faserzement Dach |  | VB-12 | Quantität: | Asbest: Hinweise beachten |