| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Plattenkleber Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Plattenkleber Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Putz Wand |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Plattenkleber Boden |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Plattenkleber Wand |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Plattenkleber Wand / Boden |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Putz Wand |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Plattenkleber Wand / Boden |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Plattenkleber Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | VB-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Plattenkleber Wand |  | VB-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | Putz Wand |  | VB-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Putz Wand |  | VB-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-18 | Plattenkleber Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-19 | Plattenkleber Boden |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-20 | Plattenkleber Wand |  | VB-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-21 | Asbestkarton Elektrotableau |  | VB-14 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-22 | Putz Wand |  | VB-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-23 | Putz Wand |  | VB-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-24 | Putz Wand |  | VB-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-25 | Faserzement Unterdach |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-26 | Putz Wand |  | VB-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-27 | Leichtbauplatte Decke |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-28 | Faserzement Cheminée |  | MaP-11 | Quantität: 2 m Aussagesicherheit: 86 % Risikomenge: 0.22 m | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-29 | Plattenkleber Wand / Boden |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-30 | Putz Wand |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-31 | Plattenkleber Wand |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-32 | Putz Wand |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-33 | Putz Wand |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-34 | Putz Wand |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |