| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Decke |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-2 MaP-4 MaP-6 MaP-7 MaP-9 MaP-10 MaP-11 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Asbest Schnur Cheminée |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Klebstoffe Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Faserzement Kachelofen |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-10 | Faserzement Wand |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |