| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-3 MaP-7 MaP-10 MaP-15 MaP-18 MaP-22 MaP-24 MaP-26 MaP-27 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Verputz Decke |  | MaP-2 MaP-6 MaP-9 MaP-14 MaP-17 MaP-21 MaP-23 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-5 MaP-12 MaP-19 MaP-20 MaP-25 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Klebstoffe Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Faserzement Fallrohr |  | VB-2 | Quantität: 30 m Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 24.00 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Faserzement Decke |  | VB-3 | Quantität: 2 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 1.60 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | Faserzement Räucherofen |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-10 | Cushio Vinyl Boden |  | MaP-4 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Schlake Boden |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Faserzement Brandschutz |  | VB-5 | Quantität: 2 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 1.60 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | Asbestschüre Heizofen |  | VB-6 | Quantität: 2 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-14 | Faserzement Kachelofen |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-15 | Faserzement Waschbecken |  | VB-8 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-16 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-17 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |