| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Fallrohr |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Putz Wand |  | MaP-2 MaP-3 MaP-5 MaP-8 MaP-11 MaP-14 MaP-16 MaP-18 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putz Decke |  | MaP-4 MaP-6 MaP-9 MaP-15 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Plattenkleber Boden |  | MaP-7 MaP-13 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Plattenkleber Wand |  | MaP-10 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Klebstoffe Boden |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Plattenkleber Wand |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Putz Wand / Decke |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Putz Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | Putz Fassade |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |