| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Fallrohr |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Konstruktions-und Verkleidungsholz |  | VB-2 | Quantität: | Holzschutzmittel : Ungeklärt |
| VM-3 | Faserzement Dachschindel |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-8 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Windpapier Einbaufenster |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | (elastische) Bodenbeläge Treppe |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Faserzement Formteil |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-12 | Faserzement / LAP Elektrokasten |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | bleihaltig Elektroisolationsrohre |  | VB-5 | Quantität: | Schwermetall: Bestätigt |