| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-1 MaP-2 MaP-3 MaP-4 MaP-9 MaP-10 MaP-15 MaP-18 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Putz Decke |  | MaP-7 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Plattenkleber Wand |  | MaP-5 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Plattenkleber Boden |  | MaP-6 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-5 | Asbestschnur Chemineé |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-6 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-7 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Cushion Vinyl Boden | Schwarzer Kleber | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Plattenkleber Boden |  | MaP-8 MaP-16 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Plattenkleber Wand |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |