| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-4 MaP-8 MaP-12 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Verputz Decke |  | MaP-2 MaP-3 MaP-9 MaP-13 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Floorflex mit gelblichen Kleber Boden |  | MaP-5 | Quantität: 4 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-6 MaP-11 | Quantität: 23 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-5 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-10 | Quantität: 2 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |