| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-1 MaP-4 MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Putz Decke |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Plattenkleber Boden |  | MaP-5 MaP-6 | Quantität: 10 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Plattenkleber Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |