| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Plattenkleber Boden |  | MaP-1 MaP-4 MaP-7 MaP-12 MaP-15 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Plattenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-10 MaP-13 MaP-16 MaP-18 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Putz Decke |  | MaP-3 MaP-6 MaP-9 MaP-11 MaP-14 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Plattenkleber Wand |  | MaP-5 MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Asbest Schnur Chemineé |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-6 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |