| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | putz wand |  | MaP-1 MaP-7 MaP-8 MaP-14 MaP-18 MaP-21 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fenster Kitt Fenster |  | MaP-11 | Quantität: 100 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | putz Decke |  |  | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Plattenkleber wand |  | MaP-5 MaP-6 MaP-15 MaP-17 | Quantität: 16 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Plattenkleber Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Klebstoffe Boden |  | MaP-16 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Faserzement Treppe |  | VB-1 | Quantität: 2 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 1.60 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-9 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-10 | Leichtbauplatten Decke |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | LAP Elektrotableau |  | VB-2 VB-6 VB-10 | Quantität: 3 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-12 | Asbest Schnur Boiler |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-13 | Kork Isolation Decke/Wand |  | MaP-9 | Quantität: 100 m² | PAK: Bestätigt |
| VM-14 | Teerbelag Boden |  | MaP-10 | Quantität: | PAK: Widerlegt |
| VM-15 | Holzzement Boden |  | MaP-12 | Quantität: 200 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-5 VB-8 | Quantität: 3 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 2.40 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-18 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-19 | Leichtbauelemente Decke |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-20 | Fensterkitt EG OG |  | MaP-2 MaP-23 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-20 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-21 | Plattenkleber WC OG |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-21 | Klebstoffe Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Bestätigt |