| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Dach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Putz Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putz Decke |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Putz Decke |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Putz Wand |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Schlacke Boden |  | MaP-5 | Quantität: | PAK: Widerlegt |
| VM-7 | Putz Wand |  | MaP-6 | Quantität: 45 m² Aussagesicherheit: 81,695 % Risikomenge: 6.59 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Putz Decke |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Anschlagkitt Fenster |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Putz Wand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Putz Decke |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Plattenkleber Boden |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Plattenkleber Wand |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Putz Decke |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | Putz Wand |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-2 | Quantität: 4 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 3.20 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-18 | Klebstoffe Boden |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-19 | Asbestschnüre Wand |  | VB-3 | Quantität: 3 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-20 | Plattenkleber Boden |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-21 | Putz Wand |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-22 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-23 | Putz Decke |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-24 | Putz Wand |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-25 | Putz Wand |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-26 | Putz Decke |  | MaP-23 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-27 | Plattenkleber Boden |  | MaP-24 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-28 | Putz Wand |  | MaP-25 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-29 | Putz Decke |  | MaP-26 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-30 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-27 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-31 | Plattenkleber Boden |  | MaP-28 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-32 | Putz Wand |  | MaP-29 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-33 | Putz Wand |  | MaP-30 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-34 | Putz Decke |  | MaP-31 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-35 | Putz Wand |  | MaP-32 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-36 | Putz Decke |  | MaP-33 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-37 | Plattenkleber Wand |  | MaP-34 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-38 | Putz Wand |  | MaP-35 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-39 | Putz Decke |  | MaP-36 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-40 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-37 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-41 | Plattenkleber Boden |  | MaP-38 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-42 | Plattenkleber Boden |  | MaP-39 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-43 | Plattenkleber Wand |  | MaP-40 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-44 | Putz Wand |  | MaP-41 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-45 | Putz Wand |  | MaP-42 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-46 | Putz Decke |  | MaP-43 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-47 | Putz Wand |  | MaP-44 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-48 | Putz Decke |  | MaP-45 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-49 | Putz Wand |  | MaP-46 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-50 | Plattenkleber Wand |  | MaP-47 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-51 | Putz Decke |  | MaP-48 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-52 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-49 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-53 | Plattenkleber Boden |  | MaP-50 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-54 | Plattenkleber Wand |  | MaP-51 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-55 | Putz Wand |  | MaP-52 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-56 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-53 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-57 | Plattenkleber Wand |  | MaP-54 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-58 | Putz Wand |  | MaP-55 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-59 | Putz Decke |  | MaP-56 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-60 | Plattenkleber Boden |  | MaP-57 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-61 | Putz Wand |  | MaP-58 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-62 | Putz Decke |  | MaP-59 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-63 | Plattenkleber Boden |  | MaP-60 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-64 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-61 | Quantität: 6 m² Aussagesicherheit: 64,067 % Risikomenge: 1.29 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-65 | Plattenkleber Boden |  | MaP-62 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-66 | Putz Wand |  | MaP-63 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-67 | Putz Decke |  | MaP-64 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-68 | Putz Wand |  | MaP-65 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-69 | Putz Decke |  | MaP-66 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-70 | Asbestschnüre Wand |  | VB-4 | Quantität: 3 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-71 | Faserzement Türe |  | VB-5 | Quantität: 2 m² Aussagesicherheit: -0 % Risikomenge: 1.60 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-72 | Flachdichtung Tank |  | VB-6 | Quantität: 4 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-73 | Putz Wand |  | MaP-67 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-74 | Putz Wand |  | MaP-68 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-75 | Abwasserrohre Steigleitung |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-76 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-69 | Quantität: 6 m² Aussagesicherheit: 64,067 % Risikomenge: 1.29 m² | Asbest: Bestätigt |