| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Unterdach DG Decke | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Treppenhaus OG Wand | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | Treppenhaus OG Wand | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-4 | Treppenhaus DG-EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Küche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Esszimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | WC/Dusche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Fassade DG-EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-4 | Sockel EG-UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-4 | Keller/ Waschküche UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-5 | Küche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | WC/Dusche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-6 | Küche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | WC/Dusche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-7 | Esszimmer EG Decke | Decke | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer EG | Kachelofen | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer EG |  | Liegeststaub |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-9 | Gerät EG |  | Liegeststaub |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |