| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Decke |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-2 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | LAP Elektrotableau |  | VB-3 | Quantität: 1 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-2 MaP-5 MaP-7 MaP-9 MaP-10 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-3 MaP-6 | Quantität: 25 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Verputz Decke |  | MaP-4 MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Leichtbauelemente Decke |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Faserzement Kachelofen |  | VB-5 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Liegeststaub |  | MaP-12 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |