| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Plattenkleber Wand |  | MaP-1 MaP-5 MaP-8 MaP-10 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Plattenkleber Boden |  | MaP-2 MaP-4 MaP-12 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-6 MaP-11 MaP-14 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Putz Decke |  | MaP-7 MaP-15 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Klebstoffe Boden |  | MaP-9 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Faserzement Fallrohr |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |