| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer / Gang / Küche / Büro EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Dusche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-3 | Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | Dusche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | Waschküche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | Fassade EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer / Gang / Küche / Büro EG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | gesamtes Haus EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-6 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-6 | Dusche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-6 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-7 | Schlafzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-8 | gesamtes Haus EG Fensterrahmen | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-9 | Keller EG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-10 | gesamtes Haus EG Decke | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |