| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Waschküche EG Boiler | Boiler | Abdichtungsbahn |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer/ Gang/ Treppenhaus EG- OG Boden | Teppich | Gelblicher Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Treppenhaus/ Schlafzimmer OG-DG Boden | Teppich | Gelblicher Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer/ Gang/ Treppenhaus EG- OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Küche OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer/ Gang OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-3 | Badezimmer DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer/ Gang/ Treppenhaus DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer/ Gang/ Treppenhaus EG- OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | WC/ Dusche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Küche OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer/ Gang OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer/ Gang/ Treppenhaus DG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-5 | Ganzes Haus EG-OG Fenster | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | WC/ Dusche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-6 | Küche OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-6 | Badezimmer DG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-7 | WC/ Dusche EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-7 | Badezimmer DG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-8 | Reduit EG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-9 | Ganzes Haus EG-DG Decke | Decke | Kork Isolation |  |  |  | PAK | MaP-9 |  |
| VM-10 | Küche OG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-10 | Wohnzimmer/ Gang OG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-11 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-12 | Estrich DG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | Map-22 |  |
| VM-12 | Reduit EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | Map-23 |  |
| VM-13 | Unterdach DG Unterdach | LAP | Asbest Karton |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |