| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Fallrohr |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Putz Wand |  | MaP-2 MaP-5 MaP-7 MaP-11 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-1 | Quantität: 6 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Plattenkleber Boden |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-6 | Plattenkleber Boden |  | MaP-3 MaP-12 | Quantität: 8 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Plattenkleber Wand |  | MaP-4 MaP-19 | Quantität: 21 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | Putz Decke |  | MaP-6 MaP-14 MaP-17 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Klebstoffe Boden |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-12 | Klebstoffe Boden |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Plattenkleber Wand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Plattenkleber Wand |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Plattenkleber Boden |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |