| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-1 MaP-6 MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Verputz Decke |  | MaP-3 MaP-11 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-4 MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-5 | Quantität: 8 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-6 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-2 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Fenster Kitt Fenster |  | MaP-12 | Quantität: 26 Stück | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Klebstoffe Teppichkleber |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Klebstoffe Holzboden |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | LAP Herd |  | VB-1 | Quantität: 1 Stück | Asbest: Ungeklärt |
| VM-12 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-9 | Quantität: 8 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | Verputz Wand |  | MaP-15 | Quantität: 25 m² Aussagesicherheit: 82,28 % Risikomenge: 3.54 m² | Asbest: Bestätigt |