| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Decke |  | VB-1 | Quantität: 1 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Plattenkleber Boden |  | MaP-1 MaP-8 MaP-14 | Quantität: 86 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-2 MaP-6 MaP-10 MaP-12 MaP-15 MaP-17 MaP-18 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Plattenkleber Sockel |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Putz Decke |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Plattenkleber Wand |  | MaP-4 MaP-13 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Klebstoffe Boden |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-4 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Faserzement Fallrohr |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Plattenkleber Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Plattenkleber Wand |  | MaP-7 | Quantität: 6 m² | Asbest: Bestätigt |