| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Deckputz Wand |  | MaP-4 MaP-8 MaP-13 MaP-19 MaP-24 MaP-30 MaP-34 MaP-40 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Deckputz Decke |  | MaP-6 MaP-10 MaP-15 MaP-21 MaP-26 MaP-27 MaP-32 MaP-36 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Grundputz Wand |  | MaP-5 MaP-9 MaP-14 MaP-20 MaP-25 MaP-31 MaP-35 MaP-41 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Grundputz Decke |  | MaP-7 MaP-11 MaP-16 MaP-22 MaP-33 MaP-37 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-12 MaP-23 MaP-28 MaP-39 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-18 MaP-29 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Fensterkitt Fenster |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Faserzement Fallrohr |  | VB-2 | Quantität: 30 m Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 24.00 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | Faserzement Türblatt |  | VB-3 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | LAP Türblatt |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Faserzement Elektrotableau |  | MaP-2 | Quantität: 2 m² Aussagesicherheit: 88,2 % Risikomenge: 0.19 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Asbest Schnur Rustüre |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | LAP Ofen |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-14 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-3 MaP-17 MaP-38 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-16 | Asbest Schnur Chemineé |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-17 | Verputz Sockel |  | MaP-42 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-18 | Verputz Wand |  | MaP-43 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |