| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Abdichtungsbahn Boiler |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Gelblicher Teppichkleber Teppich |  | MaP-1 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-10 MaP-14 MaP-19 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Verputz Decke |  | MaP-3 MaP-5 MaP-8 MaP-13 MaP-21 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-4 | Quantität: 20 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-6 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-6 | Quantität: 23 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-7 | Quantität: 3 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Kork Isolation Decke |  | MaP-9 | Quantität: | PAK: Widerlegt |
| VM-10 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-12 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Faserzement Unterdach |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Cushion Vinyl Boden |  | Map-22 | Quantität: 12 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | Asbest Karton LAP |  | VB-6 | Quantität: 1 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-14 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Cushion Vinyl Boden |  | Map-23 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |