| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Klebstoffe Gelblicher Teppichkleber |  | MaP-1 MaP-15 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Verputz Decke |  | MaP-3 MaP-7 MaP-17 MaP-18 MaP-25 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-4 | Quantität: 5 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-5 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-26 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Kork Isolation Decke |  | MaP-6 | Quantität: | PAK: Widerlegt |
| VM-7 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-8 MaP-16 MaP-24 MaP-28 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-9 MaP-21 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-10 MaP-14 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Faserzement Unterdach |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Faserzement Fassade |  | MaP-27 | Quantität: 80 m² Aussagesicherheit: 81,27 % Risikomenge: 11.99 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-12 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-13 | Asbest Schnur Chemineé |  | MaP-29 | Quantität: 2 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-14 | Flachdichtung Öltank |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-15 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Öltank |  | VB-4 | Quantität: | PCB: Ungeklärt |
| VM-16 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  | MaP-5 | Quantität: | PCB: Widerlegt |
| VM-17 | Verputz Decke |  | MaP-11 | Quantität: 20 m² Aussagesicherheit: 82,55 % Risikomenge: 2.79 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-18 | Verputz Wand |  | MaP-12 | Quantität: 80 m² Aussagesicherheit: 81,27 % Risikomenge: 11.99 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-19 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-13 | Quantität: 20 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-20 | Verputz Wand |  | MaP-22 | Quantität: 10 m² Aussagesicherheit: 83,62 % Risikomenge: 1.31 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-21 | Verputz Decke |  | MaP-23 | Quantität: 6 m² Aussagesicherheit: 84,69 % Risikomenge: 0.74 m² | Asbest: Bestätigt |