| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Plattenkleber Wand |  | MaP-5 MaP-7 MaP-10 MaP-12 MaP-13 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Plattenkleber Boden |  | MaP-4 MaP-9 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-2 MaP-3 MaP-6 MaP-8 MaP-11 MaP-14 MaP-18 MaP-22 MaP-24 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Putz Decke |  | MaP-15 MaP-19 MaP-23 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Klebstoffe Boden |  | MaP-1 MaP-21 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Faserzement Chemineé |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-7 | Flachdichtung Tank |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Faserzement Fallrohr |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Faserzement Elekteotableau |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |